# Shinglas. Серия «Финская черепица».

Серия «Финская черепица» идеально подходит для практичных людей, которые хотят приобрести надежный и современный кровельный материал по доступной цене. Благодаря широкому выбору расцветок, Вы можете подобрать черепицу, которая отлично подойдет под архитектуру Вашего дома.

Гарантия производителя - 10 лет.

Форма нарезки: «соната».

#### Цветовые решения:

#### Технические характеристики:

| Наименование параметра: | Серия "Финская" |
| --- | --- |
| Кол-во слоёв черепицы, шт | 1 |
| Ширина, мм | 1000±3,0 |
| Высота, мм | 317±3,0 |
| Толщина, мм | 2,9±0,2 |
| Кол-во гонтов в упаковке, шт | 22 |
| Вес 1 кв.м. кровельного покрытия, кг | 8,40 |
| Кол-во кровельного покрытия в упаковке, м. кв. | 3,00 |
| Вес упаковки, кг | 25,20 |
| Основа, стеклохолст, г/м2 | 110 |
| Теплостойкость, °С, не ниже | 110 |
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1,2 |
| Кол-во упаковок на поддоне, шт | 36 |